|  | KILEMY S.A. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |
| --- | --- | --- |

Ficha técnica

# Piso vinílico SPC Click

SPC CLICK - uso comercial

Piso rígido con sistema Click 5G Valinge y respaldo acústico IXPE.

| 5,5 mm | 180 x 1220 mm | 0,5 mm | Clase 33 |
| --- | --- | --- | --- |
| Espesor | Tamaño | Capa de uso | Uso comercial intenso |

| Identificación | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | SPC CLICK - uso comercial |
| Proveedor de la ficha | By Filgueira |
| Documento | Ficha técnica de producto |
| Revisión gráfica | Kilemy S.A. - Octubre 2026 |

Información técnica suministrada por By Filgueira. La información se reproduce sin alteraciones.

|  | KILEMY S.A. ¦ FICHA TÉCNICA ¦ SPC CLICK |  |
| --- | --- | --- |

# Composición del piso SPC Click

SPC línea comercial

Amplia gama de colores disponibles

|  | 01 Refuerzo de poliuretano PUR El tratamiento PUR admite un régimen de limpieza simple. 02 Capa de desgaste en relieve transparente La capa transparente y extremadamente densa es resistente y protege la decoración del producto. Esto permite que el relieve de la superficie cree un efecto altamente auténtico. 03 Capa de decoración Una innovadora técnica de impresión hace que la película de diseño de alta claridad sea una verdadera representación de materiales naturales. 04 Capa loc rígida La capa estable puede ocultar imperfecciones del subsuelo y el mecanismo de bloqueo 5G-i permite una instalación rápida y fácil. 05 Respaldo acústico El respaldo acústico ayuda a reducir el sonido de impacto y hace que el piso sea más suave y cálido. |
| --- | --- |

Aplicación visual del producto en ambientes interiores

|  | KILEMY S.A. ¦ FICHA TÉCNICA ¦ SPC CLICK |  |
| --- | --- | --- |

# Especificaciones técnicas

Valores declarados por el proveedor para SPC CLICK de uso comercial.

| Propiedad | Valor declarado |
| --- | --- |
| Modelo | SPC CLICK - uso comercial |
| Espesor | 5,5 mm |
| Tamaño | 180 x 1220 mm |
| Código de color | Amplia gama de colores disponibles |
| Capa de uso | 0,5 mm |
| Clasificación de uso 649: 1996 | Uso comercial intenso - 33 |
| Empaque | 2,63 m2 por caja/12 uds por caja |
| Peso | 5,59 Kg / m2 |
| Protección | PUR |
| Centro | SPC (Stone Plastic Compose) con partículas de piedra extra rígido |
| Sistema Click | 5G Valinge (última generación) |
| Ruedas de sillas (goma o pliuretánicas) | Apto |
| Resistencia a la abrasión | < 2,0 mm3 |
| Indentación residual | ca. 0,02 mm |
| Comportamiento frente al fuego (IRAM 11916- 1999) | Clase 1 |
| Resistencia a la decoloración | > 6 |
| Antideslizamiento | R9 |
| Resistencia a los químicos en general | SI |
| Comportamiento estático | Antiestático |
| Mantenimiento | Muy bajo |
| Reducción de sonido | 3 dB |
| Base Acústica | IXPE de 1 mm |
| Instalación y mantenimiento | Muy bajo. Sin pegamentos ni masa niveladora |

www.byfilgueira.com